DB43

ICS

B 91

湖  南  省  地  方  标  准

DB 43/T ×××-2020

水稻抛秧钵体育秧盘 通用技术条件

Technical regulation of rice seeding pot for mechanical rule throwing transplanting

（征求意见稿）

2020-××-××发布                             2020-××-××实施

湖南省市场监督管理局  发布

目　　次

| 前言 …………………………………………………………………………………………………… | Ⅱ |
| --- | --- |
| 1 范围………………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………… | 1 |
| 3 型式与基本参数……………………………………………………………………………………… | 1 |
| 4 技术要求……………………………………………………………………………………………… | 1 |
| 5 试验方法…………………………………………………………………………………………… | 2 |
| 6 检验规则…………………………………………………………………………………………… | 3 |
| 7 标志、包装、运输、贮存…………………………………………………………………………… | 4 |

前   言

本标准依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的规定编写。

本标准由湖南省农业农村厅提出。

本标准分由湖南省农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：湖南省农业科学院、中联重科智能农机责任有限公司、湖南巽地农机有限责任公司、湖南省农业机械鉴定站 。

本标准主要起草人：

水稻抛秧钵体育秧盘通用技术条件

1　范围

本标准规定了水稻机抛秧钵体育秧盘的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以聚氯乙烯塑料片材热压（吸）塑成型的水稻机抛秧钵体育秧塑料秧盘(以下简称钵体育秧盘)。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3830-2008 软聚氯乙烯压延薄膜和片材

GB/T 6672 塑料薄膜和薄片 厚度测量 机械测量法

NY/T 390-2000 水稻育秧塑料钵体软盘

3　型式与基本参数

3.1　产品型号表示方法

软盘产品型号表示方法：

D    □    Z   －   □

主参数，钵体容量mL

特征代号：表示圆钵锥底盘Z

钵体数量号：表示育秧盘的钵体数量

作物种类代号：表示用于水稻D

标注示例：416个容量为3.85mL钵体的水稻机抛秧圆钵锥体育秧软盘标注为D416Z—3.85。

3.2　基本参数

本标准规定的软盘规格见表1。

表1　基本参数                           单位：mm

| 盘片厚度 | 盘长×宽 | 行数 | 每行钵体横向中心距离 | 每行钵体边缘横向距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≧0.5 | 630×400 | 13 | 30 | ﹥10 |

4　技术要求

4.1　尺寸

钵体育秧盘的长度、宽度尺寸偏差为±3mm,钵体横向中心距离偏差±1mm，盘片厚度尺寸偏差为±0.02 mm。

4.2　质量

一张钵体育秧盘质量应不小于170g。

4.3　渗水孔

渗水孔应按均匀排列，孔径为φ3mm±0.5mm，通孔率不小于98%。

4.4　拉断力

钵体育秧盘拉断力应不小于3300N。

4.5　折弯性能

钵体育秧盘对折30次，应无裂痕，无断裂。

4.6　耐温性能

钵体育秧盘在45℃恒温下持续2h，不应塑性变形。在一20℃的低温下持续2h，不应有脆裂痕。

4.7　外观

钵体育秧盘表面应平整，无大于3 mm ×3 mm的杂质，无皱折、无扭曲、无破孔、无残缺、无裂痕。

5　试验方法

5.1　试验样品与试验条件

测试时，取3张钵体育秧盘在环境温度（23±3）℃下进行测定，计算平均值。

5.2　厚度测定

按GB/T6672的规定测定盘底厚度，测定点应避开盘底加强筋。

5.3　长度、宽度、高度、边框的测定

将软盘置于平板上，测量内框盘口的长度、宽度、高度，各测3处，测定点应避开盘壁加强筋。

  - 钵体容量测定

容积计算方法或者采取将钵体装满水再用液体量具测量

  - 渗水孔测定

随机测定5个渗水孔孔径、孔距。

按单个渗水孔未穿透面积大于三分之一的为未通孔，计算未通孔数占渗水孔总数的百分比，即为通孔率。

5.5　拉断力的测定

将钵体育秧盘沿宽度方向夹住，沿长度方向以200mm/min的速度拉伸，直至拉断为止，分别测量、记录最大拉断力。

5.6　折弯性能测定

将钵体育秧盘倒扣在平板上，沿长度方向对折至90°，对折30次，应无断裂。

5.7　耐温性能测定

按NY/T 390-2000 6.11条、6.12条的规定进行检测。

5.8　外观质量测定

目测。

6　检验规则

6.1　出厂检验

每批产品检验合格方能出厂。

6.2　型式检验

有下列情况之一者，应进行产品型式检验:

a） 新产品定型鉴定或老产品的转厂生产时；

b） 生产设备、工艺、材料有较大改变可能影响到产品质量时;

c） 正常生产每一年一次检验;

d） 产品停产一年以上，恢复生产时;

e） 用户对产品质量有异议时;

f） 国家质量监督机构提出进行检验的要求时。

6.3　判定规则

6.3.1　工厂检测时，从每批产品中随机抽取，抽样基数不少于500片，抽样数量为8片。

6.3.2　被检项目凡不符合第5章的规定要求的均称为不合格，按其对产品质量特性影响的重要程度分为 A 类不合格、 B 类不合格和 C 类不合格。不合格分类见表2。

表2　不合格分类

| 不合格分类 |  |  | 项 目 |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 | 条 |  |  |  |  |
| A | 1 | 4.2 | 质量 |  | √ | √ |
|  | 2 | 4.4 | 拉断力 |  |  | √ |
| B | 1 | 4.5 | 折弯性能 |  |  | √ |
|  | 2 | 4.6 | 耐温性能 |  |  | √ |
|  | 3 | 3.2 | 厚度 |  | √ | √ |
|  | 4 | 7.1 | 标识 |  | √ | √ |
| C | 1 | 3.2 | 边框宽 |  |  | √ |
|  | 2 | 3.2 | 内空尺寸 | 长度 |  | √ |
|  |  |  |  | 宽度 |  | √ |
|  |  |  |  | 高度 |  | √ |
|  | 3 | 4.3 | 渗水孔 | 孔距 |  | √ |
|  |  |  |  | 孔径 |  | √ |
|  | 4 | 4.3 | 通孔率 |  |  | √ |
|  | 5 | 4.7 | 外观 |  | √ | √ |

6.3.3　产品质量按表3的规定进行抽样判定，表中接收质量限AQL、合格判定数Ac、不合格判定数Re均按计点法（即不合格项次数）计算。

6.3.4　采用逐项考核，按类别判定的原则，若各类不合格项次小于或等于合格判定数Ac时，判定该产品合格。若某类不合格项次大于或等于该不合格判定数Re时，判定该产品不合格。

表3  抽样判定表

| 抽样方案 | 项目分类 | A |  | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项次数 | 2×3 |  | 4×3 | 5×3 |
|  | 样本数（n） |  | 3 |  |  |
|  | 检查水平 |  | S-1 |  |  |
|  | 样本字码 |  | A |  |  |
| 合格品 | AQL | 6.5 |  | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 |  | 2 3 | 3 4 |

7　标志、包装、运输、贮存

7.1　软盘上应有制造企业的永久性标识或商标、生产年份。

7.2　包装箱应牢固可靠，箱面文字和标记应清晰、整齐、耐久，包含以下内容：

a）产品规格名称；

b）数量；

c）质量；

d）到站及收货单位；

e）发站及发货单位；

f）包装贮运指示标志。

7.3　包装箱内应提供下列文件：

a）产品使用说明书；

b）产品质量合格证；

c）装箱清单。

7.4　产品运输时应防止碰撞或接触锐利的物体，轻装轻拆卸，切勿日晒雨淋。

7.5　产品应贮存在阴凉、通风的室内，严禁露天堆放、日晒雨淋。